Príloha č. 1
  k nariadeniu vlády č. .../2004 Z. z.

Zoznam kategórií krištáľového skla

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Por.č.	Názov kategórie krištáľového skla	Poznámka	Obsah kysličníkov kovov	Hustota	Index lomu	Tvrdosť
povrchu	Identifikačný 
symbol	Vyhotovenie symbolu	Poznámka	

1.	
VYSOKOOLOVNATÝ KRIŠTÁĽ  30%     	na označenie môže byť použitý názov  kategórie podľa krajiny pôvodu alebo podľa krajiny určenia (stĺpec 10)	

PbO ³ 30%	

³3,00	
nD
³1,545x)			
Kruhová značka
priemer ³ 1cm
farba: zlatá	CRISTAL SUPERIEUR 30%
CRISTALLO SUPERIORE 30%
HOCHBLEIKRISTALL 30%
VOLLOODKRISTAL 30%	

2.	

OLOVNATÝ KRIŠTÁĽ  24%     	Percentá zodpovedajú obsahu kysličníka olovnatého	

PbO ³ 24%	

³2,90	
nD
³1,545x)			
Kruhová značka
priemer ³ 1cm
farba: zlatá	CRISTAL AU PLOMB 24%
CRISTALLO AL PIOMBO 24%
BLEIKRISTALL 24 %
LOODKRISTAL 24%	

3.	

KRIŠTALÍN	Na označenie môže byť použitý iba názov kategórie v jazyku  alebo jazykoch podľa krajiny, v ktorej sa výrobok predáva, 

okrem	PbO
ZnO
BaO
K2O
jednotlivo alebo spolu ³ 10%	

³2,45	

nD
³1,520			

Štvorcová značka
strana ³ 1 cm
farba: strieborná	CRISTALIN
VETRO SONORO SUPERIORE
KRISTALLGLASS
KRISTLLIJNGLAS1)
SONOORGLAS2)	

4.	

KRIŠTÁĽOVÉ SKLO	nemeckého trhu, kde sa lisované sklo s obsahom PbO 18% a hustotou aspoň 2.70 môže predávať pod názvom ”PRESSBLEIKRISTALL” alebo ”BLEIKRISTALL GEPRESST” (veľkými písmenami)	

PbO
BaO
K2O
 jednotlivo alebo spolu ³ 10%	

³2,40		

Vickers
-550
± 20		
Značka v tvare rovnostranného trojuholníka
strana ³ 1 cm
farba: strieborná	VERRE SONORE
VETRO SONORO
KRISTALLGLAS
SONOOR GLAS	
x) kritérium pre prídavné nedeštrukčné skúšanie výrobkov (v čase dovozu)
1)	v Belgicku
2)	v Holandsku