Príloha č. 2 

Deacidifikácia papiera vo fondoch knižníc a archívov

Modelová knižnica, na ktorej sa robil prieskum, mala 20 500 knižných jednotiek a z každej knihy sa bralo 14–16 údajov. Na posúdenie kyslosti sa využil z týchto údajov rok vzniku knihy, typ papiera a kyslosť (pH). V knihovníckej praxi je zaužívané, že knižné bloky, ktoré nemajú papier  kyslejší ako pH 5,5, ešte “nie sú kyslé”. Táto hodnota je akousi nepísanou dohodou,  ktorá v podstate situáciu “vylepšuje”. Na presnejšie hodnotenie kyslosti sa vytvorilo šesť rizikových skupín podľa dohodnutého rozsahu hodnôt (tabuľka č. 2).

Celkový pohľad na kyslosť knižnice ukazuje tabuľka č. 1. Aj keď akútna potreba deacidifkácie sa týka predovšetkým drevitého papiera,  je aj kyslosť  ručného – handrového  papiera v niektorých knižných blokov  pomerne nízka.  Už pri takomto orientačnom hodnotení  je výrazný rozdiel medzi obidvoma typmi papiera.

    Kyslosť             R + D          R          D                    R + D           R          D
       (pH)                                  (ks)                                                  (%)
                                      
       0–5,5              11 801      8 113     3 688                57,5            53,1      70,4
    5,5–14                 8 708      7 160     1 548                42,5            46,9      29,6

Tabuľka č. 1: Kyslosť knižných blokov celej knižnice a knižných blokov z ručného (R) 
                        a drevitého papiera (D)

     Detailnejšie hodnotenie jasne ukazuje, že viac ako 50 % kyslých drevitých papierov sa nachádza v  prvých dvoch pre papier už kritických rizikových skupinách  (tabuľka č. 2).

     Kyslosť                           R +D      R          D                 R + D        R            D
       (pH)                                           (ks)                                             (%)
    Skupina   Rozsah               
    I                do  4,0                 93           6           87             0,46        0,04         1,66    
    II              4,0–5,0            6 498    3 912      2 586           31,7        25,6         49,4  
    III             5,0–5,5           5 210     4 195      1 015           25,4        27,5         19,4
    IV             5,5–6,0           4 133     3 447         686           20,2        22,6         13,1
    V              6,0–7,0           4 494     3 662         832           21,9        24,0         15,9 
    VI           7,0–14,0                81          51           21            0,40         0,33         0,57

Tabuľka č. 2: Kyslosť knižných  blokov celej knižnice a  knižných blokov  z ručného 
                        (R) a drevitého papiera (D) podľa rizikových skupín

     Ak hodnotíme ručný, resp. drevitý papier v priebehu histórie, t. j. od jeho výroby, vidíme, že kvalita ručného papiera sa časom podstatne nemení. Na druhej strane je výrazný rozdiel medzi drevitým papierom v 19. a v 20. storočí (tabuľka č. 3).    
 .

    Kyslosť               15.        16.       17.        18.       19.       20.           bez 
    (pH)                                              storočie                                    dátumu
    0–5,5                    1         137       252      3 876    6 199     613           723
    5,5–14,0               6          98        384      2 968    4 764      33            437

    Kyslosť               15.        16.        17.        18.       19.        20.           bez 
    (pH)                                                  storočie                                   dátumu
    0–5,5                  14,4      58,3      39,2      56,5     56,5      94,9          62,3 
    5,5–14,0             85,4      41,7      60,4      43,5     43,5        5,1          37,7

Tabuľka č. 3: Kyslosť celej knižnice bez rozdielu v type papiera knižných blokov v časovom  
                        horizonte v celkových počtoch a v %

     Tieto zvláštnosti 19. storočia sa musia zohľadniť aj pri hodnotení  kyslosti drevitých papierov. Nie všetky drevité papiere  z tohto obdobia sú na pokraji svojho sebazničenia, a preto pri vytváraní skupín akútne ohrozených (I. a II. skupina) sa v nich nie vždy musia vyskytovať (tabuľka č. 4). Na druhej strane papier z prvej polovice 20. storočia  je výrazne v horšom stave. Knižnica sa od 30. rokov už nedopĺňa a z tohto obdobia je 646 kníh.

    Kyslosť (pH)                 15.     16.     17.      18.         19.        20.           bez   
    Skupina   Rozsah                                       storočie                                 dátumu
    I                do  4,0           0        0         0           2             1        27            63     
    II              4,0–5,0           0      77     104     1 993     3 368      531          425   
    III             5,0–5,5           1      60     148     1 881     2 778       55           287
    IV             5,5–6,0           2      57     148     1 409     2 260       23           234
    V              6,0–7,0           4       41     233     1 545     2 468        4            199
    VI           7,0–14,0           0        0          3          32          36         6              4

    Kyslosť (pH)                 15.     16.     17.      18.       19.        20.           bez 
    Skupina   Rozsah                                       storočie                            dátumu
    I                do  4,0            0         0        0      0,01      0,01      4,2           5,2    
    II              4,0–5,0            0    32,8   16,4    29,2      30,9      82,2         35,1
    III             5,0–5,5       14,3    25,5   23,3    27,1      25,5        8,5         23,7
    IV             5,5–6,0       28,6    24,3   23,3    21,0      20,7        3,6         19,3
    V              6,0–7,0        57,1   17,4   36,6    23,0      22,6        0,62        16,4
    VI           7,0–14,0            0         0     0,5      0,5       0,33       0,93        0,33

Tabuľka č. 4: Kyslosť celej knižnice bez rozdielu v type papiera knižných blokov v časovom  
                        horizonte podľa rizikových skupín v celkových počtoch  a v %

     Pomerne  presný obraz o stave drevitého papiera v druhej polovici 19. storočia (súbor pozostával z  3 994 knižných titulov) je v tabuľke č. 5  a tento trend potvrdzuje aj  rozdelenie kníh podľa rizikových skupín (tabuľka č. 6).

    Kyslosť              15.     16.     17.      18.      19.       20.           bez 
    (pH)                                           storočie                              dátumu
    0–5,5                                                          2 612     608           468 
    5,5–14,0                                                     1 382       31           135

    Kyslosť              15.      16.      17.     18.     19.       20.          bez 
    (pH)                                           storočie                              dátumu
    0–5,5                                                           65,4     95,1         77,6
    5,5–14,0                                                      34,6       4,9         22,4

Tabuľka č. 5:  Kyslosť kníh celej knižnice s knižnými blokmi vyrobenými z drevitého  
                         papiera v časovom horizonte v celkových počtoch a v %

    Kyslosť (pH)                   15.     16.     17.      18.       19.        20.           bez 
    Skupina   Rozsah                               storočie                                     dátumu
    I                do  4,0              0        0        0         0          50        27             10        
    II              4,0–5,0              0        0        0         0     1 714      528           344  
    III             5,0–5,5              0        0        0         0        848        53           114
    IV             5,5–6,0              0        0        0         0        571        23             92
    V              6,0–7,0              0        0        0         0         789         2              41
    VI           7,0–14,0              0        0        0         0           22         6               2

    Kyslosť (pH)                   15.      16.     17.      18.       19.        20.           bez 
    Skupina   Rozsah                               storočie                                       dátumu
    I                do  4,0              0        0        0         0         1,3        4,2             1,7
    II              4,0–5,0              0        0        0         0        42,9      82,6          57,0
    III             5,0–5,5              0        0        0         0        21,2       8,3           18,9 
    IV             5,5–6,0              0        0        0         0        14,3       3,6           15,3
    V              6,0–7,0              0        0        0         0        19,8       0,2             8,8
    VI           7,0–14,0              0        0        0         0         0,6        0,9             0,3

Tabuľka č. 6: Kyslosť kníh celej knižnice s knižnými blokmi vyrobenými z drevitého papiera
                        v časovom horizonte podľa rizikových skupín v celkových počtoch a v %